Castrol EP 80W-90

Többfokozatú ásványi bázisú hajtóműolaj

A Castrol EP 80W-90 ásványi bázisú többfokozatú hajtóműolaj elsősorban a kézi kapcsolású

sebességváltókhoz. Széles körben alkalmazható, ahol a hajtóműhöz a gyártó az API GL-4 minősítésnek megfelelő hajtóműolajat ír elő.

Nem alkalmazható azokban a hajtóművekben, elsősorban  differenciálművekben, ahol a magas felületi terhelések miatt API GL-5 minősítésű hajtóműolajra van szükség.

Tulajdonságok:                                                     Előnyök:

- Rendkívül jó kopásgátló és a magas                  - Magasfokú védelmet biztosít a kopásnak

felületi terhelést is jól tűrő adalékok                     leginkább kitett mozgó alkatrészeknek.

- Kiváló termikus stabilitás és öregedésállóság     - Minden üzemállapot esetén tiszta

hajtómű

- Biztos védelem a korrózióval szemben              - Hosszú hajtómű élettartam

- Megbízható habzásgátlás                                    - Stabilabb kenőfilm a kritikus helyeken is,

kisebb olajveszteség a légzőnyílásoknál

- Semlegesen viselkedik a tömítésekkel                - Megelőzi az olajszivárgásokat, csökken

szemben                                                                 a javítási költség

Minősítések:

API GL-4

Fizikai és kémiai jellemzők:

Viszkozitási osztály:                            SAE 80W-90

Kinematikai viszkozitás 40 (C-on:      138   cSt

Kinematikai viszkozitás 100 (C-on:    14.3  cSt

Viszkozitási index:                              102

Lobbanáspont (zárttéri):                      230 (C

Dermedéspont:                                    -30 (C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november