Castrol  GTX  SAE  15W-40

Többfokozatú ásványi bázisú motorolaj

A Castrol GTX többfokozatú ásványi bázisú motorolaj, amelyet kifejezetten a személygép-kocsik területére fejlesztettek ki. Tulajdonságai megfelelnek a szívómotorok és az enyhén feltöltött turbódízel motorok által támasztott követelményeknek.

Előnyei:

- Megbízható tisztító és lerakódásgátló tulajdonságok

- Jó hőállóság

- A többfokozatú technológiának köszönhetően jó hidegindítási tulajdonságok

- Optimális védelem a kopás ellen

Minősítése:

API  SG/CD

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 100 (C-on | 15,6 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 140 |  |
| Dermedéspont | - 23 | (C |
| Teljes bázisszám (TBN) | 9,4 | mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 április