Performance A1 5W-30

Szintetikus technológiával készült korszerű motorolaj

A Performance A1 5W-30 magasfokú üzemanyagmegtakarítást lehetővé tevő szintetikus motorolaj. Kémiai-fizikai tulajdonságai biztosítják a kenési kör rendkívül gyors átolajozását, ezzel a legkorszerűbb személygépkocsik benzin- és dízelmotorjainak is ideális hidegindítási körülményeket teremtve.

Nagy terhelések esetén is jelentősen csökkenti a motor kopását, tisztán tartja a motort. Alkal-

mazásával számottevően csökkenthetőek az üzemeltetési és a javítási költségek.

A Performance A1 5W-30 a korszerű személygépkocsik benzin- és dízelmotorjainak széles körében alkalmazható. Minden szempontból megfelel azokhoz a Ford motorokhoz is, ahol a gyár SAE 5W-30 viszkozitású, az ACEA A1/B1 normáknak megfelelő, a WSS-M2C-913-A1

vagy az alacsony hamutartalmú WSS-M2C-913-B  jóváhagyásnak megfelelő motorolaj használatát írja elő.

Minősítések és jóváhagyások:

API SL                                                            ACEA A1, B1

ILSAC GF-3                                                   Ford WSS-M2C-913-A1

Ford WSS-M2C-913-B                                   Jaguar WSS-M2C-913-B

Kémiai-fizikai tulajdonságok:

| SAE 5W-30 |  |
| --- | --- |
| Sűrűség: | 849 kg/m3 |
| Viszkozitás 40 oC-on: | 54.7 mm2/sec |
| Viszkozitás 100 oC-on: | 9.6 mm2/sec |
| Viszkozitási index: | 162 |
| HTHS viszkozitás: | 3.5 mPas |
| Dermedéspont: | - 39 oC |
| Lobbanáspont(zárttéri): | 199 oC |
| Savszám (TBN) | 8.0 mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2003 szeptember