Castrol  SAF-XO  SAE 75W-90

Teljesen szintetikus hajtóműolaj

A Castrol SAF-XO teljesen szintetikus többfokozatú hajtóműolaj, amely teljes mértékben megfelel a magas terhelésű differenciálművek és egyes speciális sebességváltók követelményeinek. Rendkívül jó hidegfolyási tulajdonság, magas hőmérsékleten és terhelésen is alacsony habzási hajlam jellemzi.

A SAF-XO az elvárható terhelési szintnek megfelelően magas hőmérsékleti és oxidációs stabilitással rendelkezik, így a magas terhelésű haszonjárművek hátsó hídjaiban is alkalmazható. A SAF-XO kiváló tulajdonságait egy BMW hátsó hídban, 150 (C-os hajtóműolaj hőmérsékleten, 7000 percenkénti fordulatszámon 300 órán át tartó teszt is igazolja.

Előnyei:

- Tiszta hajtómű ( még hosszú idejű használat után is )

- Kiváló védelem a kopással szemben

- Kiváló hideg-folyási tulajdonságok

- Alacson habképződési hajlam

- Tömítőanyagokkal szemben semleges viselkedés

- Tökéletes nyírási stabilitás, hosszú élettartamú kenőképesség

- Minden földrajzi területen alkalmazható

Minősítések és jóváhagyások:

| API GL-5 | MAN 342 SL |
| --- | --- |
| ZF TE-ML 05B, 12B, 17B | Scania STO:1 |
| BMW jóváhagyás a differencálzár nélküli differenciálművekhez (33 01 96/149) |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 75W-90 |  |
| Kinematikai viszkozitás 40 (C-on | 103.7 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 (C-on | 15.7 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 162 |  |
| Dermedéspont | - 51 | (C |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 143 | (C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  március