Castrol  SAF-XJ  SAE  75W-140

Teljesen szintetikus többfokozatú hajtóműolaj differenciálművekhez

A Castrol SAF-XJ teljesen szintetikus, SAE 75W-140 viszkozitásosztályú, a haszonjárművek magas terheléseinél is alkalmazható hajtóműolaj.

A saf-xj alkalmazható „korlátozott csúszású” olajként zárható és hagyományos differenciálművekben is. A széles viszkozitási tartomány és a különleges adalékok biztosítják a magas fokú kopás elleni védelmet, és az alacsony zajszintű működést még nagy zárási fok esetén is.

A SAF-XJ alkalmazható a BMW-k differenciálművében is, beleértve a Z3 korlátozott csúszású differenciálművét is.

Tulajdonságai és előnyei:

- Kiváló hideg-folyási tulajdonságok, a szerkezeti elemek gyors átkenése, alacsony

súrlódási  veszteség

- Magas hőmérsékleti stabilitás, biztonságos kopásvédelem és alacsony zajszint

- Nagysebességű haladás esetén is alacsony habképződési hajlam

- Kimagasló nyírási stabilitása nagy terhelések esetén is lehetővé teszi a hosszú csere-

periódusokat

- Magasabb differenciálmű hatásfok, alacsonyabb olajhőmérséklet

Minősítések és jóváhagyások:

SAE 75W-140	ZF TE-ML 05

API  GL-5                  BMW jóváhagyás

Mitsubishi, Toyota, Nissan és Chrysler jóváhagyás

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | 75W-140 |  |
| Kinematikai viszkozitás 40(C-on | 177 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 (C-on | 25 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 174 |  |
| Lobbanáspont | 180 | (C |
| Dermedéspont | - 54 | (C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november  01.