Castrol TWS Motorsport

Teljesen szintetikus csúcsminõségû motorolaj

A Castrol TWS Motorsport teljesen szintetikus, SAE 10W-60 viszkozitásosztályú motorolaj, amely szélsõséges terhelések mellett is tökéletes kenést biztosít.

A siklócsapágyak minden más motorolajnál magasabb terhelhetõségét legjobban a rendkívül nagy HTHS érték (150 C fokon mért viszkozitás) jelzi. Az egyedien nagy viszkozitási értékek alacsony párolgási veszteséget és más olajokkal nehezen elérhetõ kis olajfogyasztást eredmé-nyeznek. Polarizált molekulájú adalékai révén számottevõen csökken a súrlódás, így lénye-gesen csökken a motor kopása.

Alkalmazási javaslat:

A 2000 márciusa elõtt gyártott BMW M5 és Z8 modellekhez a gyár által jóváhagyott egyetlen motorolaj a Castrol TWS Motorsport.  A 2000 márciusa után gyártott modellekhez a BMW LongLife listán szereplõ motorolajok (Castrol Formula SLX 0W-30 vagy TXT Softec Plus 5W-30) is alkalmazhatóak. A dátumváltásra a motoron lévõ jelzés figyelmeztet.

Minõsítések és jóváhagyások:

API  SJ/CF                                          ACEA A3/B3

Porsche és  BMW speciális jóváhagyás

BMW M5 egyedi jóváhagyás

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 (C-on | 163.1 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 (C-on | 24.3 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 181 |
|  | HTHS | 5,7 | mPas |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 198 | (C |
| Dermedéspont | - 42 | (C |
| Savszám (TBN) | 8.1 | mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001  január