Castrol  TXT  Softec  SAE  5W-40

Szintetikus technológiával gyártott magas teljesítményszintű üzemanyag takarékos motorolaj

A TXT Softec SAE 5W-40 a szintetikus technológia valamennyi előnyét felvonultatja. A motor alkatrészei pl. dugattyú, dugattyúgyűrűk, gyűrűhornyok, szelepek, turbófeltöltő,... tiszták maradnak. A rendkívül kedvező viszkozitástartomány gyors átolajozást eredményez, így csökken a motor kopása, megnő a motor élettartama. Jó tömítőképessége és az égéstér tisztántartása által javul a motor hatásfoka, így magasabb teljesítmény érhető el kevesebb tüzelőanyag felhasználásával.

Még hosszú ideig tartó magas hőmérsékletű üzemeltetés esetén sem sűrűsödik be, fizikai és kémiai tulajdonságait megtartja.

A szintetikus technológiának köszönhetően csökken a párolgási veszteség, ezzel alacsonyabbá válik az olajfogyasztás.

Az alacsonyabb foszfortartalom meghosszabbítja a katalizátorok élettartamát, a minimális klórtartalom  pedig a fáradtolaj kezelését teszi egyszerűbbé és olcsóbbá.

Minősítések és jóváhagyások:

| API SL/CF | ACEA A3/B3/B4 |
| --- | --- |
| VW 500 00 & 505 00 (11/92) | MB 229.1 & MB 229.3 |
| BMW Longlife-98 | Porsche |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 5W-40 |  |
| Sűrűség 15 (C-on | 850 | kg/m3 |
| Kinematikai viszkozitás 40 (C-on | 82.0 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 (C-on | 13.5 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 168 |  |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 215 | (C |
| HTHS | 3.8 | mPas |
| Dermedéspont | - 42 | (C |
| TBN | 10.0 | mg KOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2003 március